[image: image1.png]




Építőipari bitumen 85/25
Minőségi jellemzők
	Vizsgálat 
	Szabvány 
	Követelmény 

	0010 
	Külső megjelenés 
	 
	QC_IHM_003  
	homogén  

	2900 
	Penetráció 25 °C-on 
	dmm  
	MSZ EN 1426  
	20 - 30  

	2840 
	Lágyuláspont 
	C_fok  
	MSZ EN 1427  
	80.0 - 90.0  

	2910 
	Töréspont 
	C_fok  
	MSZ EN 12593  
	max. -10.0  

	2930 
	Toluolban oldható rész 
	%(m/m)  
	MSZ EN 12592  
	min. 99.00  

	3200 
	Melegítés utáni tömegveszteség 
	%(m/m)  
	MSZ EN 13303  
	max. 0.50  

	0130 
	Cleveland lobbanáspont 
	C_fok  
	MSZ EN ISO 2592  
	min. 250  


[image: image2.png]HEXAN






[image: image1.png][image: image2.png]